申报云南省科学技术奖（自然科学奖）

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果登记号： | 1492015J0008 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 磷酸锰锂正极材料的可控制备和结构性能调控 |  |  |  |  |  |
| 候选人 （单位） | 方海升（昆明理工大学） 李广社（中国科学院福建物质结构研究所） 马文会（昆明理工大学） 姚耀春（昆明理工大学） 戴永年（昆明理工大学） 李莉萍（中国科学院福建物质结构研究所） 胡成林（昆明理工大学） |  |  |  |  |  |
| 推荐单位 （盖章）或 专家（签字） | 云南省教育厅 |  |  |  |  |  |
| 推荐专业(学科)评审委员会 | 冶金与材料 |  | 项目所属学科1 |  | 冶金与材料 |  |
| 项目所属学科2 |  |  | 项目所属学科3 |  |  |  |
| 主题词 | 锂离子电池；正极材料 |  |  |  |  |  |
| 所属国民 经济行业 | 制造业 |  |  |  |  |  |
| 任务来源 | 省部计划 |  | 计划下达单位 、部门 |  | 教育部科技发展中心、 云南省科技厅 |  |
| 计划名称和 编号 | 教育部博士点基金（20125314120004） 云南省应用基础研究面上项目（2009ZC001X） |  |  |  |  |  |
| 项目开始时间 | 2007.01 | 项目结束时间 |  | 2013.05 |  |  |
| 代表性论文、专著最早发表时间 | 2007.02.17 | 代表性论文 影响因子合计 |  | 34.061 | 代表性论文 他引次数合计 | 198 |

二、项目简介

磷酸锰锂（LiMnPO4）是一种价格便宜、安全性高、环境友好、电压平台高（4.1 V）和能量密度优于当前已有应用的磷酸铁锂的锂离子电池正极材料，在电动汽车和电化学储能方面有着巨大和广泛的应用前景，但存在导电性差、锂离子难于从晶格中脱出、电化学活性低等问题，严重影响了其实用化进程。本项目针对LiMnPO4的关键科学问题，开展了材料的合成、组成、结构、性能等方面的基础理论研究，取得了若干创新成果： 1. 发现了水热合成LiMnPO4时晶格存在Mn2+的无序化现象并揭示了其变化规律以及对电性能的作用原理，同时还发现了碳酸根对LiMnPO4晶体形貌演变的调控作用。该研究促进了对该类材料合成、结构、形貌、性能之间相互关系的认识和理解，对LiMnPO4材料的制备工艺控制和结构性能调控具有重要的指导作用，相关工作发表后得到了广泛关注，发表在Electrochemistry Communications上的关于Mn2+的无序化的论文，被国内外同行在Chemical Reviews、Energy & Environmental Science、Nano Letters、Progress in Solid State Chemistry、Chemistry of Materials等著名期刊上作为缺陷-性能关联研究方面的代表性文献正面引用和评述。 2. 发现了Mn位Fe&Mg共取代改进LiMnPO4电性能的协同效应，通过组分调控实现了协同效应的优化，获得了一种高性能LiMnPO4基正极材料，实现了亚微米级LiMnPO4基材料在碳含量少于5 wt.%时10 C放电容量大于100 mAh/g的突破。相关工作投稿Electrochemistry Communications后被直接录用，并得到了审稿人的高度评价：“作者们显著改善了这一非常重要材料的性能。他们的结果将加快LiMnPO4材料实际应用的进程”。 3. 提出了非计量法构建碳/磷化铁复合电子导电网络协同改进磷酸锰锂基正极材料电性能的思想，实现了高倍率长寿命LiMnPO4基正极材料的可控制备。相关工作发表在Journal of Power Sources上，并得到了教育部博士点基金和国家自然科学基金的支持。 4. 揭示了颗粒孔隙对提升磷酸锰锂基正极材料电性能的关键作用，为高性能磷酸锰锂基材料的结构设计和工艺控制提供了科学依据。 5. 理清了Mn位Zn取代对LiMnPO4电性能的影响规律，改变了先前认为Mn位Zn取代无法提高LiMnPO4电性能的观点，深化了Mn位阳离子取代效应和作用机理的认识。 本项目在Electrochemistry Communications、Electrochimica Acta、Journal of Power Sources、Chemical Communications等专业领域国际权威期刊发表SCI收录论文10篇，影响因子总和41.541，SCI他引200次，研究成果得到了国内外同行的广泛认可和关注。项目培养博士3名，硕士1名，1篇博士学位论文获评云南省优秀博士学位论文。

三、候选人对项目的贡献情况

第1候选人：方海升

职称：教授

单位：昆明理工大学

贡献：项目负责人，对重要科学发现1、2、3、4、5均作出创造性贡献，是8篇代表性论文的第一作者或通讯作者。

第2候选人：李广社

职称：研究员

单位：中国科学院福建物质结构研究所

贡献：对重要科学发现1作出创造性贡献，是代表性论文1、5、7的通讯作者。

第3候选人：马文会

职称：教授

单位：昆明理工大学

贡献：对重要科学发现2、3、4、5作出重要贡献，是代表性论文2、3、4、6、8的作者之一。

第4候选人：姚耀春

职称：教授

单位：昆明理工大学

贡献：对重要科学发现2、3、4、5作出重要贡献，是代表性论文2、3、4、6、8的作者之一。

第5候选人：戴永年

职称：教授/院士

单位：昆明理工大学

贡献：项目指导，对重要科学发现2、3、4、5作出重要贡献，是代表性论文2、3、4、6、8的作者之一。

第6候选人：李莉萍

职称：研究员

单位：中国科学院福建物质结构研究所

贡献：对重要科学发现1作出重要贡献，是代表性论文1、5、7的作者之一。

第7候选人：胡成林

职称：讲师

单位：昆明理工大学

贡献：对重要科学发现2、5作出重要贡献，是代表性论文2、6、8的作者之一。

四、代表性论文

| 序号 | 论文专著名称/刊名/作者 | 影响因子 | 年卷页码(xx年xx卷xx页) | 发表时间 年月日 | 通讯 作者 | 第一 作者 | SCI 他引 次数 | 他引 总次 数 | 是否 国内 完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | The possibility of manganese disorder in LiMnPO4 and its effect on the electrochemical activity/Electrochemistry Communications /Haisheng Fang, Zhiyun Pan, Liping Li, Yong Yang, Guofeng Yan, Guangshe Li, Shiqiang Wei | 4.287 | 2008年10卷1071-1073页 | 2008年5月15日 | Guangshe Li | Haisheng Fang | 43 | 49 | 是 |
| 2 | Improving the electrochemical activity of LiMnPO4 via Mn-site co-substitution with Fe and Mg/Electrochemistry Communications/Chenglin Hu, Huihua Yi, Haisheng Fang, Bin Yang, Yaochun Yao, Wenhui Ma, Yongnian Dai | 4.287 | 2010年12卷1784-1787页 | 2010年10月28日 | Haisheng Fang | Chenglin Hu | 37 | 39 | 是 |
| 3 | The essential role of aggregate porosity in improving the performance of LiMnPO4/C/Electrochimica Acta/Haisheng Fang, Yuejiao Hu, Enrui Dai, Bin Yang, Yaochun Yao, Wenhui Ma, Yongnian Dai | 4.086 | 2013年106卷215-218页 | 2013年5月31日 | Haisheng Fang | Haisheng Fang | 4 | 4 | 是 |
| 4 | Improving rate performance of LiMnPO4 based material by forming electron-conducting iron phosphides/Journal of Power Sources/Shan Liu, Haisheng Fang, Bin Yang, Yaochun Yao, Wenhui Ma, Yongnian Dai | 5.211 | 2013年230卷267-270页 | 2012年12月27日 | Haisheng Fang | Shan Liu | 4 | 6 | 是 |
| 5 | Carbonate anions controlled morphological evolution of LiMnPO4 crystals/Chemical Communications/Haisheng Fang, Liping Li, Yong Yang, Guofeng Yan, Guangshe Li | 6. 718 | 2008年9卷1118-1120页 | 2008年1月4日 | Guangshe Li | Haisheng Fang | 38 | 40 | 是 |
| 6 | Effect of Zn doping on the performance of LiMnPO4 cathode for lithium ion batteries/Electrochimica Acta/Haisheng Fang, Huihua Yi, Chenglin Hu, Bin Yang, Yaochun Yao, Wenhui Ma, Yongnian Dai | 4.086 | 2012年71卷266-269页 | 2012年4月6日 | Haisheng Fang | Haisheng Fang | 16 | 16 | 是 |
| 7 | Hydrothermal synthesis of electrochemically active LiMnPO4/Chemistry Letters/ Haisheng Fang, Liping Li, Guangshe Li | 1.3 | 2007年36卷436-437页 | 2007年2月17日 | Guangshe Li | Haisheng Fang | 22 | 24 | 是 |
| 8 | Optimized electrochemical performance of LiMn0.9Fe0.1-xMgxPO4/C for lithium ion batteries/Electrochimica Acta/Huihua Yi, Chenglin Hu, Haisheng Fang, Bin Yang, Yaochun Yao, Wenhui Ma, Yongnian Dai | 4.086 | 2011年56卷4052-4057页 | 2011年3月1日 | Haisheng Fang | Huihua Yi | 17 | 20 | 是 |